|  | CÔNG TY TNHH HOÁ PHẨM XÂY DỰNG G7 VPGD: 37 Bờ Sông Sét, P. Tương Mai, TP Hà Nội Nhà máy sản xuất: Xã Hòa Lạc, TP Hà Nội Điện thoại: 0912 630 936 |  |
| --- | --- | --- |
| G7 Monotop P610 |  |  |  |  |
| TÁC NHÂN KẾT NỐI VÀ BẢO VỆ CHỐNG ĂN MÒN CỐT THÉP DẠNG VỮA GỐC XI MĂNG |  |  |  |

mô tả

G7 Monotop P610 là vật liệu một thành phần dựa trên nền xi măng và polymer cải tiến có chứa silica fume, dùng làm tác nhân kết nối và lớp bảo vệ chống ăn mòn cốt thép.

ứng dụng

Là tác nhân kết nối trong hệ thống sửa chữa bê tông

Là chất bảo vệ chống ăn mòn cốt thép.

ưu điểm

- Hệ thống một thành phần nên chỉ cần thêm nước sạch

- Dễ thi công bằng chổi, con lăn hoặc máy phun

- Kết dính tuyệt hảo với thép và bê tông

- Khả năng chống thẩm thấu nước và clorua cao

- Không nhạy với độ ẩm, không độc hại

- Cường độ cơ học cao

- Tạo lớp phủ có tính kiềm để bảo vệ cốt thép

- Có thể thi công được bằng phương pháp phun ướt

- Chứa chất ức chế ăn mòn.

thông TIN SẢN PHẨM

| Dạng/ Màu | Bột màu sám |
| --- | --- |
| Đóng gói | 5 và 25 kg/ bao |
| Điều kiện lưu trữ | Nơi khô mát có mái che |
| Thời hạn sử dụng | Tối thiểu 12 tháng bảo quản theo quy định và bao bì chưa mở |
| Khối lượng thể tích | ~ 1.15 kg/lít (khối lượng thể tích đổ đống của bột) ~ 2.20 kg/lít (khối lượng thể tích của vữa trộn) |

Thông số kỹ thuật

| Cường độ nén, MPa | 28 ngày | ≥ 45 N/mm2 | TCVN 3121-11:2003 |
| --- | --- | --- | --- |
| Cường độ kéo khi uốn | 28 ngày | ≥ 4 N/mm² | TCVN 3121-11:2003 |
| Cường độ bám dính | 28 ngày | ≥ 1,5 N/mm² | TCVN 9349 : 2012 |
| Kết cấu hệ thống sản phẩm | G7 Monotop P610 là một phần trong hệ thống G7 Monotop M bao gồm: |  |  |
|  | Tác nhân kết nối/ Bảo vệ chống ăn mòn cốt thép | G7 Monotop P610 |  |
|  | Vữa sửa chữa polymer cải tiến chất lượng cao | G7 Monotop (M40 + M50 + M60) |  |

THÔNG TIN thI CÔNG

| Tỉ lệ trộn vữa | Lượng nước, 20 - 22%, so với trọng lượng vữa khô Khoảng 5,0 – 5,5 lít nước sạch cho một bao 25 kg |  |
| --- | --- | --- |
| Khối lượng thể tích vữa tươi | ~ 2,2 kg/l |  |
| Định mức | Tác nhân kết nối: 1,5 – 2,0 kg/m² (phụ thuộc vào bề mặt). Bảo vệ cốt thép: ~2,0 kg/m²/lớp có chiều dày 1 mm (cần phủ 2 lớp) |  |
| Nhiệt độ môi trường | Tối thiểu +6°C; tối đa +40°C |  |
| Thời gian thi công | 30 phút ở +27°C/ độ ẩm tương đối 65% |  |

hướng dẫn sử dụng

THI CÔNG

Chuẩn bị bề mặt

- Bề mặt bê tông phải sạch, đặc chắc, không dính dầu mỡ và các tạp chất khác.

- Các bề mặt bằng kim loại (sắt, thép) phải không có vẩy, gỉ sét hoặc dầu mỡ.

- Các bề mặt hút nước phải được bão hoà hoàn toàn, nhưng không để đọng nước

Trộn vữa

- Vữa khô được thêm từ từ vào nước đã được định lượng. Trộn bằng máy trộn có tốc độ trộn thấp (tối đa 500 vòng/ phút ) ít nhất 3 phút cho đến khi đạt được độ linh động mong muốn.

- Có thể sử dụng những thiết bị trộn 2 trục loại máy trộn thùng cưỡng bức.

Thi công

- Rót hỗn hợp vữa liên tục đảm bảo không khí được thoát ra ngoài. Khi rót vữa vào đế móng phải duy trì cột áp để cho dòng chảy của vữa không bị gián đoạn. Phải đảm bảo ván khuôn được dựng chắc chắn và kín. Để đạt hiệu quả tối ưu, thi công vữa càng nhanh càng tốt.

- Rót vữa lỏng ở các bệ máy: Tưới nước toàn bộ nhưng không để đọng nước trên các lỗ bu lông. Nếu có thể, rót vữa lỏng vào các lỗ neo trước, sau đó rót vào phần đế. Giữ cho dòng vữa chảy liên tục.

- Rót vữa lỏng vào mặt đáy: Làm ẩm bề mặt thi công nhưng không để đọng nước. Giữ cột áp không đổi và rót vữa liên tục. Dùng cáp hoặc dây xích sụt khí để đảm bảo các lỗ hổng được lấp đầy. Phải đảm bảo bọt khí thoát ra dễ dàng.

Rót vữa lỏng vào các hốc lớn/thể tích lớn: Tùy thuộc vào thể tích cần được lấp và độ dày của khoảng hở.

bảo dưỡng

Bề mặt vữa lộ thiên phải được bảo dưỡng trách mất nước sớm bằng các biện pháp phun ẩm, phủ bao bố ướt… Phải bảo dưỡng tối thiểu 03 ngày.

vệ sinh

Rửa sạch các dụng cụ bằng nước ngay sau khi sử dụng. Vữa đã đông cứng chỉ có thể cạo bỏ bằng các biện pháp cơ học..

an toàn

G7 Monotop P610 là gốc xi măng nên mang tính kiềm. Cần hạn chế tiếp xúc trực tiếp với da. Nếu sản phấm rơi vào mắt, phải rửa ngay bằng nước sạch và đến gặp bác sĩ.