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G7 BUILD CHEM


MÔ TẢ 
G7 Topseal 107  là vữa chống thấm cải tiến gốc xi măng polymer 2 thành phần để bảo vệ đàn hồi bên trong và bên ngoài kết cấu bê tông, ngăn cản sự thấm nước.
ỨNG DỤNG
G7 Topseal 107 được thiết kế với độ bám dính cao, khả năng che phủ lớn, lớp chống thấm có độ đàn hồi nhẹ, chịu được áp lực nước mà không ngấm nước. Thích hợp để chống thấm cho các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp như:
· Chống thấm sàn, vách tầng hầm, sân thượng, ban công;
· Bể chứa nước, bể bơi, tường chắn;
· Trám các vết nứt chân chim, không phải là vết nứt đang phát triển.
ƯU ĐIỂM
Bộ sản phẩm gồm 2 thành phần đóng gói riêng lẻ được chế tạo sẵn và chỉ việc trộn đều để chống thấm, có thể gia công lên bề mặt cần chống thấm bằng máy phun công nghiệp chuyên dụng.
· Kinh tế và dễ sử dụng;
· Tính công tác tuyệt hảo: Có độ sệt như hồ dầu, có thể thi công bằng bay;
· Kết dính tốt với các bề mặt đặc chắc;
· Không thấm nước;
· Là lớp cản hiệu quả chống lại quá trình cacbonat hóa;
· Có thể bơm vữa bằng máy bơm thích hợp;
· Không độc hại, không bị ăn mòn;
Độ đàn hồi nhẹ.
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	Dạng màu
	Thành phần A: Chất lỏng / trắng
Thành phần B: Dạng bột / xám

	Đóng gói
	32 kg/bộ  (Thành phần A: 8 kg; Thành phần B: 24 kg)

	Lưu trữ
	Nơi khô mát có mái che

	Thời hạn sử dụng
	Tối thiểu 12 tháng bảo quản theo quy định và bao bì chưa mở

	Điều kiện bảo quản
	Bảo quản ở điều kiện khô ráo trong nhiệt độ từ 10°C - 30°C

	Khối lượng thể tích
	Thành phần A: ~1.02 kg/lít
Thành phần B: ~1.40 kg/lít cho khối lượng thể tích đổ đống
Vữa mới trộn: ~2.10 kg/lít

	Tỷ lệ trộn vữa chống thấm
	Thành phần A : B = 1 : 3 (theo khối lượng)

	Mật độ tiêu thụ
	· Chống thấm nhà vệ sinh, sân thượng, ban công: 1.5 kg/m2/lớp
· Chống thấm cho những nơi có áp lực nước lên đến 1 m: 1.5 kg/m2/lớp
· Chống thấm cho những nơi có áp lực nước trên 1 m hoặc chống sương giá: 2.0 Kg/m2/lớp
· Có thể thi công nhiều lớp, tối thiểu (02) hai lớp trở lên mới có hiệu quả chống thấm
· Độ dày của mỗi lớp: Tối đa 2 mm

	Nhiệt độ không khí xung quanh
Nhiệt độ bề mặt
	Minimum 10oC
Maximum 40oC

	Thời gian cho phép thi công
	Trong vòng 30 phút ở nhiệt độ 25oC - 30oC, khi nhiệt độ cao thì thời gian thi công giảm

	Cường độ bám dính trên nền bê tông M300
	≥ 1,2 Mpa  (Theo BS EN 14891) 

	Cường độ bám dính khi kéo sau khi lão hóa
	≥ 1,2 Mpa  (Theo BS EN 14891)

	Cường độ nén mẫu vữa
	≥ 7 Mpa  (Theo BS EN 14891)


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
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CHUẨN BỊ BỀ MẶT 
· Bề mặt bê tông phải sạch, đặc chắc, không dính dầu mỡ và các tạp chất khác;
· Các bề mặt hút nước phải được bão hoà hoàn toàn, nhưng không để đọng nước.
TRỘN VỮA
· Vữa khô được thêm từ từ vào nước đã được định lượng. Trộn bằng máy trộn có tốc độ trộn thấp (tối đa 500 vòng/ phút) ít nhất 3 phút cho đến khi đạt được độ linh động mong muốn;
· Có thể sử dụng những thiết bị trộn 2 trục loại máy trộn thùng cưỡng bức.
THI CÔNG
· Thi công lớp thứ nhất khi bề mặt đang còn ẩm do được bão hòa;
· Vữa sau khi trộn đặc sệt như hồ dầu nên thi công chống thấm bằng con lăn (lu lăn), chổi nylon cứng (chổi quét sơn) hoặc máy phun sơn áp lực;
· Để cho bề mặt vữa đông cứng lại từ 4 đến 8 giờ ở nhiệt độ trên 20oC trước khi thi công lớp thứ hai;
Khi thi công trên sàn, để tránh nguy cơ làm tổn hại đến lớp thứ nhất nên thi công lớp thứ hai sau 24 giờ;

· Nếu lớp thứ hai được thi công sau 12 giờ hoặc muộn hơn, phải làm ướt lớp thứ nhất bằng nước, phun sương tạo ẩm.
BẢO DƯỠNG
Bề mặt vữa lộ thiên phải được bảo dưỡng trách mất nước sớm bằng các biện pháp phun ẩm, phủ bao bố ướt…
VỆ SINH
Rửa sạch các dụng cụ bằng nước ngay sau khi sử dụng. Vữa đã đông cứng chỉ có thể cạo bỏ bằng các biện pháp cơ học.
AN TOÀN
G7 Topseal 107 gốc xi măng nên mang tính kiềm. Cần hạn chế tiếp xúc trực tiếp với da. Nếu sản phấm rơi vào mắt, phải rửa ngay bằng nước sạch và đến gặp bác sĩ.
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