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MÔ TẢ
G7-01 CT09 là một hỗn hợp khô gồm xi măng, phụ gia chống thấm, khoáng hoạt tính siêu mịn và các xúc tác dạng tinh thể giúp thẩm thấu vào bề mặt bê tông hoặc vữa. Sau khi thẩm thấu vào các mao dẫn chúng tác dụng với muối trong xi măng tạo thành các khoáng không tan lấp đầy các mao dẫn và lỗ rỗng tạo khả năng chống thấm tốt và tăng độ bền cho bề mặt công trình. 
ỨNG DỤNG
G7-01 CT09 được sử dụng chống thấm cho các công trình sau:
· Công trình thủy lợi
· Tầng hầm, hồ bơi, hồ chứa nước
· Hồ xử lý nước thải, bể chứa
· Có thể sử dụng để trám lên mạch ngừng ở các các tầng hầm
ƯU ĐIỂM
· Nhờ khả năng thẩm thấu nên khả năng chống thấm có thể tích sâu và triệt để, nên lớp sơn quét làm tăng độ bền bề mặt và bền mài mòn
· Làm mới lại bề mặt bê tông
· Dễ thi công và chỉ cần trộn với nước
· Khả năng chống thấm ngược
· Bền xâm thực tốt
· Không độc hại, có thể sử dụng cho công trình chứa nước sinh hoạt.
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	Dạng/Màu
	Bột - Xám xi măng

	Đóng gói
	20 và 25 kg/ bao

	Lưu trữ
	Nơi khô mát có mái che

	Thời hạn sử dụng
	Tối thiểu 12 tháng bảo quản theo quy định và bao bì chưa mở.

	Điều kiện bảo quản
	Bảo quản ở điều kiện khô ráo trong nhiệt độ từ 10 °C - 30 °C

	Khối lượng thể tích
	~ 2.0 kg/lít (khối lượng thể tích của vữa trộn)

	Tỉ lệ trộn vữa
	6 – 7 lít nước sạch / 20 kg vật liệu  

	Cường độ bám dính với nền bê tông M300 (MPa) R28
	· ≥ 1.0 theo TCVN 3949 : 2012  
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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
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CHUẨN BỊ BỀ MẶT 
· Bề mặt bê tông phải sạch, đặc chắc, không dính dầu mỡ và các tạp chất khác.
· Các bề mặt bằng kim loại (sắt, thép) phải không có vẩy, gỉ sét hoặc dầu mỡ.
· Các bề mặt hút nước phải được bão hoà hoàn toàn, nhưng không để đọng nước
TRỘN VỮA
· Phải trộn bằng máy ở mẻ trộn lớn, và dùng cần khoan để trộn ở các mẻ vữa nhỏ. Trộn cho tới khi đạt được độ sệt ưng ý và hỗn hợp đồng nhất.
· Thi công ngay sau khi trộn, nên trộn từng mẻ vừa đủ thi công.
THI CÔNG DẠNG PHUN
· Đối với xử lý chống thấm tường: Sau khi bão hòa ẩm bề mặt, phun hợp chất chống thấm thẩm thấu kết tinh CT09 vớ định mức từ 2÷3 kg/m2. Lần 1: phun hợp chất chống thấm lên tường, vách tầng hầm với định mức từ 1÷1.5 kg/m2. Lần 2: phun hợp chất chống thấm sau lần 1 khoảng 60 phút với định mức từ 1÷1.5 kg/m2. Dưỡng ẩm trong 24h. Tùy thuộc vào thời tiết thì tần số phun nước bảo dưỡng sẽ tăng lên
· Đối với đầu thép chờ trên tường vách: đục vát hình chữ V tại vị trí thép chờ, trộn hợp chất chống thấm dẻo như vữa, dùng vữa này làm đầy vị trí thép chờ sau đó thi công phun hợp chất chống thấm như trên
· Đối với xử lý chống thấm sàn: Định mức sử dụng từ 3÷4 kg/m2. Lớp 1: phun hợp chất chống thấm lên bề mặt sàn đã bão hòa ẩm bề mặt với định mức từ 1.5÷2 kg/m2. Lớp 2: phun hợp chất chống thấm sau lần 1 khoảng 60 phút với định mức từ 1.5÷2 kg/m2. Dưỡng ẩm trong 24h. Sau khi thi công không dẫm đạp lên bề mặt trong 24h, không cho các xe vận tải nặng đi lên công trình trong 7 ngày. Tùy thuộc vào thời tiết thì tần số phun nước bảo dưỡng sẽ tăng lên.
THI CÔNG DẠNG RẮC
Sau khi thi công bê tông, rắc khô, cán phẳng bề mặt rồi xoa đều lên bề mặt với mật độ từ 3÷4 kg/m2. Sau khi thi công không dẫm đạp lên bề mặt trong 24h, không cho các xe vận tải nặng đi lên công trình trong 7 ngày. Tùy thuộc vào thời tiết thì tần số phun nước bảo dưỡng sẽ tăng lên.
BẢO DƯỠNG
Bề mặt vữa lộ thiên phải được bảo dưỡng trách mất nước sớm bằng các biện pháp phun ẩm, phủ bao bố ướt… Phải bảo dưỡng tối thiểu 03 ngày.
VỆ SINH
Rửa sạch các dụng cụ bằng nước ngay sau khi sử dụng. Vữa đã đông cứng chỉ có thể cạo bỏ bằng các biện pháp cơ học..
AN TOÀN
G7-01 CT09 gốc xi măng nên mang tính kiềm. Cần hạn chế tiếp xúc trực tiếp với da. Nếu sản phấm rơi vào mắt, phải rửa ngay bằng nước sạch và đến gặp bác sĩ.
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