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G7 BUILD CHEM

G7 BUILD CHEM


MÔ TẢ
G7 Floor Chapdur là chất làm tăng độ cứng cho sàn bê tông gốc xi măng dạng hỗn hợp bột khô, thi công bằng cách rắc lên bề mặt bê tông.
G7 Floor Chapdur gồm cát có độ cứng cao được sấy khô và sàng tuyển kỹ lưỡng và xi măng, phụ gia đa năng. 
ỨNG DỤNG
G7 Floor Chapdur  Gia cố cho bề mặt sàn và các tấm bê tông, nhằm tăng khả năng kháng mài mòn bề mặt kết cấu.
Sử dụng cho các mặt kết cấu bê tông chịu sự mài mòn cơ học cao, các kết cấu cần sử dụng như:
● Nền nhà kho
● Đường lưu thông
● Xuởng sản xuất
● Bãi đậu xe…
ƯU ĐIỂM
● Có màu tự nhiên
● Tăng khả năng chụi mài mòn
● Giảm bụi bề mặt kết cấu
● Tăng khả năng kháng va chạm
● Tăng khả năng kháng dầu nhớt
● Dễ thi công.
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THÔNG SỐ KỸ THUẬT
	Dạng/Màu
	Bột / xám, xanh, đỏ

	Đóng gói
	25 kg/bao

	Lưu trữ
	Nơi khô mát có mái che

	Thời hạn sử dụng
	Tối thiểu 12 tháng bảo quản theo quy định và bao bì chưa mở.

	 Khối lượng thể tích
	~ 1.65 kg/lít (khối lượng thể tích đổ đống của bột)

	 Mật độ tiêu thụ
	3-5 kg G7 Floor Chapdur cho mỗi m2
4 kg/m2 cho khu vưc chịu trọng tải thông thưòng
5 kg/ m2 cho khu vực chịu trong tải nặng

	Khả năng kháng hóa chất
	 G7 Floor Chapdur khi thi công xong có độ cứng cao như đá, tạo cho bề mặt kết cấu mặt đặc chắc kháng sự mải mòn cao, bề mặt kết cấu hạn chế các nhược điểm về hoá học so với các sản phẩm gốc xi máng khác.

	Độ cứng Mohs của cốt liệu 
	G7 Floor Chapdur có độ cứng cốt liệu 5 đến 6 (rạch lên thép). 
G7 Floor Chapdur có cường độ nén cao



THÔNG TIN THI CÔNG
	Chuẩn bị bề mặt
	Khi bề mặt bê tông đầm chặt xong (bê tông tách nước nhưng trước khi bắt đẩu ninh kết), xoa phẳng bề mặt bê tông bằng thước thẳng và lèn chặt.

	Thi công
	Dùng tay rắc hỗn hợp G7 Floor Chapdur lên bề mặt bê tông sau khi đã chuẩn bị bề mặt với tỷ lệ 3-5 kg/m2. Để cho G7 Floor Chapdur hút nước và hơi ẩm trên bề mặt bê tông, dùng máy xoa bề mặt bê tông đã rắc G7 Floor Chapdur.

	Xoa phẳng
	Ngay khi hỗn bê tông và G7 Floor Chapdur trở nên dẻo hoặc khi sắp ninh kết, tiến hành san phẳng truớc bằng máy xoa nền với tốc độ thấp nhưng có gắn thêm lưỡi kim loại với độ nghiêng tối thiểu. Lần xoa mặt cuối cùng (nếu cán) nên thưc hiện sau đó khoảng 15 phút nhưng máy xoa nền được chạy với tốc độ cao.

	Bảo dưỡng
	Bề mặt hỗn hợp G7 Floor Chapdur phải được bảo vệ tránh sự mất nước quá nhanh vì dễ gây nứt bề mặt kết cấu. Do đó phải có biện pháp bảo dưỡng hợp lý.

	Lưu ý trong quá trình 
thi công
	Khi thi công, không nên thực hiện trong lúc có luồng gió mạnh.
Những tính chất của các thành phần bê tông như hàm lượng nước và loại xi măng có thể làm màu bề mặt kết cấu hơi khác màu chuẩn.
Ở độ ẩm thấp, dễ xảy ra hiện tương tạo các đốm trắng.
Ở độ ẩm cao, dễ xảy ra hiện tượng tách nước, kéo dài thời gian hoàn thiện và bê tông cứng chậm.

	Vệ sinh
	Rửa sạch các dụng cụ bằng nước ngay sau khi sử dụng. 

	An toàn
	G7 Floor Chapdur gốc xi măng nên mang tính kiềm. Cần hạn chế tiếp xúc trực tiếp với da. Nếu sản phấm rơi vào mắt, phải rửa ngay bằng nước sạch và đến gặp bác sĩ.
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■ Lưu ý quan trọng:
Những thông tin, đặc biệt là những hướng dẫn liên quan đến việc thi công và sủ dụng sản phẩm G7 Floor Chapdur được đúc kết dựa trên kiến thức và kinh nghiệm của nhà sản xuất trong điều kiện thông thường. Mọi vi phạm bản hướng dẫn kỹ thuật này cũng như sự khác biệt về vật liệu, về bề mặt thi công và về điều kiện thực tế hiện trường so với những khuyến cáo của nhà sản xuất đều không nằm trong điều kiện bảo hành của G7.
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