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G7 BUILD CHEM

G7 BUILD CHEM


MÔ TẢ
G7 Latex TH là phụ gia loại nhũ tương styrene butadiene cải tiến được trộn với xi măng hoặc vữa xi măng-cát nhằm gia tăng tính kết dính và khả năng chống thấm. 

ỨNG DỤNG 
G7 Latex TH  là loại nhũ tương cao cấp, cải thiện đáng kể chất lượng của vữa xi măng cho các ứng dụng như: 
Lớp hồ dầu (vữa) kết nối 
▪ Lớp vữa dặm vá mỏng 
▪ Lớp vữa trát chống thấm 
▪ Lớp vữa cán sàn 
▪ Vữa sửa chữa bê tông 
▪ Lớp lót chống mài mòn 
▪ Vữa dán gạch 
▪ Vữa xây
ƯU ĐIỂM
G7 Latex TH cung cấp các ưu điểm như sau: 
▪ Độ kết dính cao 
▪ Giảm thiểu co ngót 
▪ Cải thiện tính đàn hồi 
▪ Chống thấm tốt 
▪ Tăng tính kháng mài mòn hóa học 
▪ Không độc 
▪ G7 Latex TH không bị chuyển lại thành dạng nhũ tương ngay cả trong điều kiện có độ kiềm cao 
▪ Thích hợp cho các lớp vữa trát tiếp xúc với nước uống ▪ Lớp vữa trát sàn có cường độ cao 
▪ Để chế tạo vữa trám và dặm vá ở những nơi cần lớp hoàn thiện mỏng 
▪ Tăng độ dẻo dai, hạn chế việc hình thành các vết nứt 
▪ Chất kết dính cho lớp vữa trát, cho các lớp phủ sàn kháng mài mòn trong các nhà máy và hệ thống nước thải.

THÔNG TIN SẢN PHẨM
	Đóng gói
	10 kg/ thùng

	Ngoại quan / Màu sắc
	Chất lỏng/ Màu trắng

	Gốc hoá học
	Nhũ tương styrene butadiene

	Thời hạn sử dụng
	Tối thiểu 12 tháng kể từ ngày sản xuất nếu lưu trữ đúng cách trong bao bì còn nguyên chưa mở và không hư hỏng

	Điều kiện bảo quản
	Bảo quản ở điều kiện khô ráo thoáng mát

	Khối lượng thể tích
	~ 1.01 kg/lít 



THÔNG TIN THI CÔNG
	Liệu dùng khuyến nghị:
	

	-Tác nhân kết nối
	G7 Latex TH : Nước : Xi măng = (1 : 1 : 4) kg. Xem chi tiết ở phần HƯỚNG DẪN THI CÔNG.

	-Vữa chống thấm
	G7 Latex TH : Nước = 1 : 3. Xem chi tiết ở phần HƯỚNG DẪN THI CÔNG.



THÔNG TIN CƠ BẢN CỦA SẢN PHẨM 
Tất cả thông số kỹ thuật trong tài liệu này đều dựa trên kết quả ở phòng thí nghiệm. Các dữ liệu đo thực tế có thể khác tùy theo trường hợp cụ thể. 

LƯU Ý QUAN TRỌNG
▪ Tuân thủ các biện pháp bảo dưỡng tiêu chuẩn.
▪ Không bao giờ sử dụng G7 Latex TH hoặc hỗn hợp G7 Latex TH và nước làm chất kết nối mà không thêm xi măng. Luôn luôn bão hòa bề mặt thi công bằng nước sạch nhưng không để đọng nước. Nếu thi công nhiều lớp thì phải thi công khi lớp trước đó còn ướt. Trường hợp sử dụng cho kết cấu luôn luôn ướt, phải để lớp vữa G7 Latex TH khô 1 tuần trước khi đưa kết cấu vào sử dụng hoặc cho kết cấu ngập trong nước.

SỨC KHOẺ VÀ AN TOÀN
Để biết thông tin và được tư vấn về an toàn sử dụng, lưu trữ và thải bỏ sản phẩm thuộc nhóm hóa chất, người sử dụng nên tham khảo Tài Liệu An Toàn Sản Phẩm mới nhất.

HƯỚNG DẪN THI CÔNG
CHẤT LƯỢNG BỀ MẶT / XỬ LÝ SƠ BỘ 
Bê tông phải được vệ sinh loại bỏ bụi bẩn, vật liệu dễ bong tróc, tạp chất và các vật liệu có thể làm giảm bám dính hoặc ngăn khả năng thấm ướt. Bề mặt bê tông cần được bão hòa bằng nước sạch nhưng không để nước đọng lại.
 BIỆN PHÁP THI CÔNG / DỤNG CỤ 
1. Chất kết nối cho lớp vữa trát / lớp kết nối bê tông cũ và mới 
Tỉ lệ trộn: 1 lít G7 Latex TH + 1 lít nước + 4 kg xi măng = Hồ dầu kết nối. Phần hồ dầu kết nối trên có thể phủ khoảng 4 m². 
Thi công: Cho xi măng vào hỗn hợp G7 Latex TH với nước đã trộn sẵn và trộn cho đến khi đạt được độ sệt mong muốn. Thi công lớp hồ dầu kết nối G7 Latex TH với chiều dày 1 – 2 mm lên trên bề mặt đã được chuẩn bị. Thi công bê tông mới hoặc vữa sửa chữa trong lúc lớp hồ dầu kết nối còn đang ướt.
2. Lớp trát sàn chống thấm Tỉ lệ trộn (theo khối lượng):
Xi măng : Cát = 1 : 2.5 – 3 (1) G7 Latex TH : Nước = 1 : 3 (2) Rót hỗn hợp (2) vào trong (1) và trộn cho đến khi đạt độ sệt phù hợp cho thi công. 
Thi công: Thi công lớp vữa chống thấm trong lúc lớp hồ dầu kết nối còn đang ướt. 
VỆ SINH DỤNG CỤ 
Làm sạch tất cả dụng cụ và thiết bị bằng nước sạch ngay sau khi thi công.
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