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MÔ TẢ
G7 Monotop M50 Là vữa cải tiến một thành phần dạng bột màu xám, gốc xi măng-polyme, sợi gia cường và phụ gia đặc biệt. Khi trộn với nước sạch sẽ được hỗn hợp vữa có tính công tác phù hợp trong thi công sửa chữa kết cấu bê tông giúp tăng cường khả năng chống thấm nước, cường độ cao, khả năng bám dính tốt và chống mài mòn. 
ỨNG DỤNG
G7 Monotop M50 thích hợp sử dụng trong các công việc:
· Sửa chữa nhanh cho các bề mặt kết cấu bê tông có các phương khác nhau (các kết cấu ngầm hoặc lộ thiên);
· Sửa chữa kết cấu bê tông bị rỗng, rỗ và bong tróc do ăn mòn cốt thép;
· Sửa chữa bề mặt; kết cấu bê tông bị hư hỏng do ăn mòn;
· Sửa chữa bề mặt bê tông để tăng khả năng chống thấm, chống ăn mòn, chống mài mòn, kháng dầu, kháng hóa chất và chất thải.
ƯU ĐIỂM
· Thi công dễ dàng;
· Cường độ cơ học cao;
· Cường độ phát triển nhanh;
· Tương thích với sự giãn nở của bê tông;
· Kết dính tuyệt hảo với thép và bê tông;
· Không có clorua, không ăn mòn cốt thép;
· Không độc hại;
· Sử dụng kết hợp với các loại lưới để ngăn ngừa các vết nứt;
· Khả năng chống thấm tuyệt hảo.
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	Thành phần
	

	Dạng/màu
	Bột / Xám

	Đóng gói
	25 kg/bao

	Điều kiện bảo quản lưu trữ
	Nơi khô, mát có mái che

	Thời hạn sử dụng
	Tối thiểu 12 tháng bảo quản theo quy định và bao bì chưa mở

	Tỷ trọng
	~ 2.050 kg/m3 (tỷ trọng của vữa tươi)


	Tỷ lệ trộn
	Vữa khô : Nước sạch = 1 : 0,16 (theo khối lượng)

	Nhiệt độ thi công 
	Tối thiểu  5oC
Tối đa      40oC

	Thời gian thi công ở 25oC
	30 phút

	Cường độ nén
	1 ngày     
	≥ 15 MPa                           
	(ASTM C349/C109)

	
	7 ngày                                
	≥ 30 MPa                           
	(ASTM C349/C109)

	
	28 ngày                              
	≥ 50 MPa                           
	(ASTM C349/C109)

	Cường độ bám dính
	28 ngày                              
	≥  1,5 MPa                          
	(ASTM D4541)

	Cường độ kéo khi uốn
	28 ngày                              
	≥  4,0 MPa                          
	(ASTM C348)

	Độ mài mòn so với bê tông tông M40
	Tương đương                                                                
	
	(ASTM C1138)

	Độ chống thấm
	
	≥ 10 atm                              
	(TCVN 3116 : 1993)
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CHUẨN BỊ BỀ MẶT
· [bookmark: _Hlk78402230]Bề mặt phải sạch, đặc chắc, không dính dầu mỡ và tạp chất. 
· Bề mặt bê tông được phun ẩm bão hòa bằng nước nhưng không đọng nước.
THI CÔNG
Đổ G7 Monotop M50 vào nước trong khi đang khuấy bằng máy trộn ở tốc độ thấp (500 vòng/phút) ít nhất 3 phút cho đến khi đạt được độ sệt đồng nhất. Thi công đều G7 Monotop M50 lên trên lớp kết nối còn đang ướt bằng bay. Nếu nơi sửa chữa dày hơn 30mm nên thi công từng lớp một và lớp vữa trước phải đủ cứng và nhám để có sự kết dính tốt.
Luôn thi công G7 Monotop M50 lên trên lớp kết nối vẫn còn đang ướt.
VỆ SINH
Rửa sạch các dụng cụ bằng nước ngay sau khi sử dụng. Vữa đã đông cứng chỉ có thể loại bỏ bằng phương pháp cơ học.
BẢO DƯỠNG
Sau khi trộn G7 Monotop M50 cần phải bảo dưỡng phần vữa tiếp xúc trực tiếp ngoài trời nhằm chống mất nước do co ngót, đặc biệt điều kiện thời tiết nắng nóng hay có gió thì phải thường xuyên làm ẩm. Phun nước lên bề mặt vữa trong 24 tiếng đầu tiên.
AN TOÀN
Mặc quần áo bảo hộ, đeo găng tay và kính mắt bảo vệ mắt. Bôi kem bảo vệ da, trong trường hợp rơi trên da, rửa sạch với nước sau đó rửa thêm với nước xà phòng. Nếu ngộ độc phải liên hệ ngay với Bác sĩ. Nếu rơi vào mắt thì phải mở to mắt ngâm trong nước ít nhất 15 phút sau đó liên hệ ngay với Bác sĩ. Nếu rơi trên người, cởi bỏ quần áo và rửa sạch nhiều lần với nước xà phòng.
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